# Pheenet菲尼特光缆技术规范书

# 1、概述

1.1 本文件是北京凝网科技有限公司的光纤光缆技术规范书，符合机构为GYTA53光缆的国际要求GD/T 901-2001《核心网用光缆—层绞式通信用室外光缆》。

1.2 本技术规范书未规定的其它技术要求不劣于ITU-T和IEC建议的要求。

# 2、主要技术要求和指标

2.1 光缆中的G.652D光纤

2.1.1 使用ITU-T G.652所推荐的单模光纤。

2.1.2 光缆中的所有光纤为同一型号和同一来源（同一工厂、同一材料、同一制造方法和同一折射率分布）。每盘光缆没有光纤接头。

2.1.3 模场直径(1310nm波长)

标称值：9.3μm

偏  差：不超过±0.5μm

模场直径(1550nm波长)

标称值：10.5μm

偏  差：不超过±0.5μm

2.1.4 包层直径

标称值：125μｍ

偏  差：不超过±1.0μｍ

2.1.5 1310nm波长的同心度偏差：≤0.8μｍ。

2.1.6 包层不圆度：＜1％

2.1.7 光纤翘曲度：曲率半径≥5m

2.1.8 截止波长

截止波长满足下述λcc或λc的要求:

λcc（在20米光缆＋2米光纤上测试）：＜1260nm

λc（在2米光纤上测试）：1100～1330nm

2.1.9 光纤衰减系数

(1) 在1310nm波长的最大衰减系数为：≤0.36dB/km

在1285~1330nm波长范围内，任一波长光纤的衰减系数与1310nm波长上衰减系数相比，其差值≤0.04dB/km。

在1550nm波长的最大衰减系数为：≤0.22dB/km

在1525~1575nm波长范围内，任一波长光纤的衰减系数与1550nm波长上衰减系数相比，其差值≤0.03dB/km。

(2) 光纤衰减曲线具有良好的线性并且无明显台阶。用光时域反射仪(OTDR)检测任意一根光纤时，在1310nm和1550nm处500m光纤的衰减值不大于( mean +0.1dB)/2,  mean 是光纤的平均衰减系数。

2.1.10 光纤在1550nm波长上的弯曲衰减特性

以37.5mm的弯曲半径、松绕100圈后，在1550 nm波长上测得的损耗增加值：≤0.1dB，在1625 nm波长上测得的损耗增加值：≤0.1dB。

2.1.11 色散

(1) 零色散波长范围为1300～1324nm。

(2) 最大零色散点斜率不大于0.093ps/(nm2.km)。

(3) 1288～1339nm范围内色散系数不大于3.4ps/nm.km。

(4) 1271～1360nm范围内色散系数不大于5.3ps/nm.km。

(5) 1550nm波长的色散系数不大于17ps/nm.km。

(6) 1480～1580nm范围内色散系数不大于20ps/nm·km。

2.1.12 偏振模色散

在1550nm波长光缆单盘偏振模色散系数：≤0.2ps/(km)1/2；光缆链路（≥20盘光缆）偏振模色散系数：≤0.125ps/(km)1/2。

2.1.13 拉力筛选试验

成缆前的一次涂覆光纤全部经过拉力筛选试验，试验拉力≥0.7Gpa，光纤应变小于0.1%。

2.1.14 光纤着色优先采用ＵＶ处理法。其颜色不迁染、不褪色（用丙酮或酒精擦拭也如此）。

2.1.15 光纤的衰减温度特性（与20℃的值相比较）

- 60℃―+85℃光纤附加衰减值＜0.05dB/km

2.1.16 光纤接头损耗

所供光缆中的任意两根光纤在工厂条件下1310nm和1550nm波长的熔接损耗满足：平均值≤0.05dB、最大值≤0.1dB。

2.1.17 测试方法：

2.1.3~2.1.13按照ITU-G.650建议规定的方法测试。

2.3 光缆

2.3.1 缆芯

缆芯为层绞式松套管结构。36芯及其以下芯数的光缆，每根松套管内不多于6根光纤且为偶数；36芯以上芯数的光缆，每根松套管内宜为6、8、12根光纤，且为偶数。同一包中同芯数各类型光缆松套管数及每根套管中的芯数及其色谱一致。缆芯内和松套管内充满油膏。

2.3.2 光缆结构

我公司提供光缆详细结构图并注明各部尺寸。

2.3.2.1 管道光缆：（GYTA53 ）金属加强构件、松套层绞填充式、涂塑铝带、聚乙烯粘结护套通信用室外光缆。

2.3.2.2 聚乙稀护层的厚度

双护层：

标称值：≥2.0mm

平均值：≥1.9mm

最小值：≥1.8mm

单护层：

标称值：≥1.8mm

平均值：≥1.7mm

最小值：≥1.6mm

聚乙烯护层表面光滑平整，无气泡。厚度测试方法符合IEC.540和IEC.189。

2.3.2.3钢带或铝带搭接的宽度大于5mm。

2.3.2.4 涂塑铝带和涂塑钢带与聚乙烯护层之间的粘接强度不小于1.4N/mm；

搭接处钢带与钢带之间及铝带与铝带之间的粘接撕裂强度不小于1.4N/mm。

2.3.2.5 铝带厚度≥0.15mm

钢带厚度≥0.15mm

涂塑层厚度≥0.05mm（每边）。

2.3.2.6 光缆结构是全截面阻水结构，光缆的所有间隙填充阻水材料。

2.3.3 光纤识别

(1)为了便于识别，光纤和松套管均有色谱标志，我公司提供具体的色谱排列。用于识别的色标鲜明，在安装或运行中可能遇到的温度下，不褪色，不迁染到相邻的其它光缆元件上，并透明。

(2)松套管的标识：

当松套管用全色谱标识时，面向光缆A端看，在顺时针方向上松套管序号增大，松套管对应的颜色选自表1规定的各种颜色。

当采用领示色谱时，领示色为红色和绿色，其余元构件为其他的相同颜色，为本色。面向光缆A端看，在顺时针方向上红和绿顺序排列且松套管序号增大（填充绳不计序号）。

(3)光纤采用全色谱标志，其颜色选自表1规定的各种颜色。

(4)每盘光缆两端分别有端别识别标志；面向光缆看，在顺时针方向上松套管序号增大时为A端，反之为B端；A端标志为红色，B端标志为绿色。

表1  全色谱识别

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 蓝 | 桔 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 青绿 |

2.3.4 机械性能

2.3.4.1 光缆允许张力见表2

光缆在承受列表 “长期允许张力”的情况下，光缆延伸率不大于0.20％；同时，光缆内的每根光纤的延伸率及附加衰减为零。承受“短期允许张力”，张力解除后，每根光纤的衰减不变化。

2.3.4.2 光缆允许侧压力见表2

光缆在承受列表 “长期允许侧压力”的情况下，光缆内每根光纤的衰减不变化；承受“短期允许侧压力”，压力解除后，每根光纤的衰减不变化，外套不破损。

表2  光缆的允许拉伸力和压扁力

| 光缆 型号 | 敷设 方式 | 允许拉伸力(N) |  | 允许压扁力(N) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FST | FLT | FSC | FLC |
| GYTA GYTS GYTY53 GYFTY | 管道、 非自承架空 | 1500 | 800 | 1000 | 600 |
| 注：1、FST—暂短拉伸力；FLT—长期拉伸力； FSC—暂短压扁力；FLC—长期压扁力； 2、同一结构型式可有不同的拉伸力要求，应在订货合同中规定。 |  |  |  |  |  |

2.3.5 其他机械性能的技术要求

2.3.5.1 拉伸

(a)试验方法：GB/T7424.1-E1《拉伸》；

(b)卡盘直径：不小于30倍光缆外径；

(c)受试长度：不小于50m；

(d)拉伸速度：10mm/min

(e)拉伸负载：见表2；

(f)持续时间：1min；

2.3.5.2 压扁

(a)试验方法：GB/T7424.1-E3《压扁》；

(b)负    载：见表2；

(c)持继时间：1min；

2.3.5.3 冲击

(a)试验方法：GB/T7424.1-E4《冲击》；

(b)冲锤重量：管道或架空光缆为：450 g直埋和水下光缆为1000g；

(c)冲锤落高：1m；

(d)冲击次数：至少5次

2.3.5.4 反复弯曲

(a)试验方法：GB/T7424.1-E6《反复弯曲》；

(b)心轴半径：20倍缆径

(c)负    载：管道或架空光缆为150N，直埋光缆为250N；

(d)弯曲次数：30次；

2.3.5.5 扭转

(a)试验方法：GB/T7424.1-E7《扭转》；

(b)轴向张力：管道或架空光缆为150N，直埋光缆为250N；

(c)受力长度：1m；

(d)扭转角度：无铠装光缆±180°，有铠装光缆±90°；

(e)扭转次数： 10次。

2.3.5.6 卷绕

(a)试验方法：GB/T7424.1-E11《弯曲》；中程序1；

(b)心轴直径：不大于静态允许弯曲半径的两倍；

(c)密绕圈数：每次循环10圈；

(d)循环次数：不少于5次。

2.3.5.7 外套磨损

(a)试验方法：GB/T7424.1-E2A《外套磨损》；

(b)钢针直径：1mm

(c)负    载：65N。

2.3.5.8 松套管弯折

(a)试验方法：GB/T7424.1-E14《套管弯折》；

(b)L：220mm；

(c)L1:650mm；

(d)L2:200mm。

2.3.5.9 光缆各项性能按国标或参照IEC有关规定进行试验。被试光缆经过上述各项试验后均满足下列要求：

(1)光缆护层无目力可见的裂纹，缆内金属件不开裂。

(2)光缆中全部光纤和部件均完好。

(3)光纤在1310nm和1550nm处衰减无变化，光纤衰减测试方法符合IEC793-1-C10A或C10。

2.3.6 光缆允许的曲率半径

表3  光缆允许的最小弯曲半径

| 外护层型式 | 无外护层或04 | 53型、54型、33型、34型 | 333型、43型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静态弯曲 | 10D | 12.5D | 15D |
| 动态弯曲 | 20D | 25D | 30D |

2.3.7 光缆温度特性

2.3.7.1 环境温度要求

工作时：-40℃～+60℃

敷设时：-15℃～+60℃

运输、储存时：-40℃～+60℃

2.3.7.2 温度循环试验

(a)试验方法：GB/T7424.1-F1《温度循环》；

(b)试样长度：＞2km；

(c)温度范围：-40℃- +60℃；

(d)保温时间：＞12h，双层聚乙稀套＞24h；

(e)循环次数：2个循环。

(f)测试要求：

-20℃～+60℃光纤衰减不变

-40℃～+70℃光纤衰减变化不大于0.05dB/km

（与20℃时的值比较）

温度循环试验结束后，温度恢复到20℃，无残余附加衰减。测试方法符合IEC793-1-C10A或C10B。

2.3.8 光缆渗水性能

符合IEC794-1-F5B规定。在光缆全截面上进行。对自承式架空光缆除外。

2.3.9 光缆外护层绝缘电阻

光缆外护层绝缘电阻在光缆浸水24小时后测试，不小于2000MΩ·km（直流500伏测试）。

2.3.10 介电强度

外护层内铠装与大地间：在光缆浸水24小时后测试，不小于直流15千伏2分钟。符合ITU-TK.25规定。

2.3.11 火花试验

光缆外护层可经受至少交流有效值8千伏或直流12千伏的火花试验电压。

2.3.12 滴流性能

在温度为70℃(24h)的环境条件下，光缆无填充复合物和涂覆复合物等滴出。

2.3.13光缆预期使用寿命

光缆预期使用寿命不小于30年。

2.3.14 光缆交货要求

(1)光缆标准盘长为2000米。

偏差：负偏差为0，正偏差不计入总长度。

(2)光缆盘要求

所有光缆均按盘交货。光缆盘对光缆两端有保护。光缆盘的直径不大于2.4m，宽度不大于1.6m（从凸突面的外沿开始测量）。中心孔的直径不大于110mm，且加固以防止敷设时产生损坏。每盘光缆具有金属或其它耐磨材料制作的防水符号，它标明厂名、年份、光缆类型、光缆长度（以米为单位）、毛重、光缆外径、光缆重量及光缆最小允许弯曲半径。每盘光缆的重量（包括光缆的重量）不超过5000 kg。我方在每盘光缆上同时提供该盘光缆中所有光纤的长度，1310nm及1550nm处的衰减值和模场直径、折射率的标称值。

2.3.15 光缆外护层标记

光缆外护层上以１米间隔印出以下内容：

(1)纵长米显示

(2)光纤数量和类型

(3)工程名称缩写（不多于8个字符）

(4)制造厂家

(5)制造年份

以上标志是永久和清晰的（在光缆寿命期间内）。尺码的精确度优于每100m±0.2m。

2.3.16 原材料特性

(1)聚乙烯护层

聚乙烯护层可使用高密度聚乙烯(HDPE)或中密度聚乙烯(MDPE)或线性低密度聚乙烯(LLDPE)，并满足下列要求：

(a)光缆中各层聚乙烯护层在100±2℃，120小时老化试验前后的断裂强度和断裂伸长率符合表4要求：

表4  光缆聚乙稀护层老化试验前后的断裂强度和断裂伸长率

| 聚乙烯种类 | 热老化试验 | 断裂强度（ＭＰａ） | 断裂伸长率（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| ＭＤＰＥ | 前 | ≥11.0 | ≥400 |
|  | 后 | ≥8.3 | ≥375 |
| ＨＤＰＥ | 前 | ≥16.5 | ≥400 |
|  | 后 | ≥12.4 | ≥375 |

(b)光缆护层中的各层聚乙烯护层在100±1℃，4小时温度处理后的回缩均不超过5％。

(2)阻燃材料

阻燃材料为高性能阻燃物质，不使用PVC或其它燃烧时产生有毒气体的物质。

(3)光缆填充物

光缆缆芯中连续填充阻水物质。填充材料是无毒无味，对身体无害，且容易去除。

八、质保措施及优惠条件

- 质保措施

1.1 概述

我公司采用符合ISO9002要求的质量管理系统。

我公司在履行合同的全过程(从开始供货到最终验收)，对所有供货和服务的质量负责。即保证所有这些供货和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格所规定的要求。

1.2 我公司的质量保证系统满足以下要求：

1.2.1 质量保证系统首先由合同双方之外的第三方确认符合ISO9002的要求，在合同履行期间，贵方得到与该确认有关的所有评估和访问报告的副本。

1.2.2 我公司提交公司质量手册、厂方的相关质量系统控制以及针对本合同的质量计划。

1.2.3 针对本合同质量计划的第一份正式文件在签订合同前由贵方和我方双方共同认可。该质量计划经认可后将作为合同文件的一部分，以后未经贵方同意不作修改。

2. 工厂检验

2.1 所有供货将由贵方代表到我方生产厂进行工厂检验。

2.2 我方在厂检开始前提交所有供货光缆的工厂测试记录，以及本次工厂检验测试程序，其厂验开始日由贵方在合同中确定。

2.3厂检将采用随机抽样测试方法，其测试内容由贵方在技术规范书中任意选择。抽样的数量可为每个品种的10％（当10％品种不足一盘时，抽测一盘）；当第一批抽样的测试中有不合格时，第二批抽样的数量加倍；当第二批抽样测试结果仍有不合格时，则认为该批产品不合格。

2.4 我方免费为工厂检验提供各种便利条件，包括测试仪表和装置、工具、图纸、参考数据以及其它材料等。

3. 现场验收和最终验收

3.1 贵方在货物到达工地后进行现场验收测试，其测试程序将在开始前通告我方。

3.2 贵方将光缆及接头盒安装完毕后在每一中继段上进行最终验收测试，其程序应在开始前通告我方。

3.3 上述两个测试的测试项目将由贵方在技术规范书中任意选择，其测试结果由贵方和我方双方签字认可。

3.4 在上述两个测试中，若发生任一项指标不符合技术规范书要求，我方在两个月内更换其不合格产品，所有费用由我方负担。

3.5 我公司对所提供的光缆实行保修，保修期为到货后30年。在保修期内，我方无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺等问题而发生故障的光缆。

北京凝网科技有限公司

技术部